# Technický list

# SIGA PRO MONTÁŽNÍ LEPIDLO (5000)

Charakteristika

SIGA PRO MONTÁŽNÍ LEPIDLO je pastovité lepidlo na bázi polychloroprenu a modifikovaných pryskyřic. Tento výrobek má vynikající plnící schopnosti, nanáší se pouze na jeden povrch.

## Použití

SIGA PRO MONTÁŽNÍ LEPIDLO se používá k lepení lišt a hran, dřevěných krycích lišt, polyuretanových nosníků na beton, dřevo, plech, zdivo (lišty už nemusíme připevňovat hřebíky nebo šrouby), k lepení izolačních panelů, kabelových spon, prahů, komponentů elektrických rozvodů, k upevňování překližek, tvrdých desek, např. korkových a PVC.

Výrobek není vhodný na měkčené plasty a polystyren.

## Technické vlastnosti

barva						béžová

spotřeba						100 až 300g/m2

obsah sušiny					60 %

tepelná odolnost					+600C dlouhodobě

obsah popelovin					32%

bod vzplanutí					<210C

specifická hmotnost při 200C			1,16

viskozita					240000 – 300000 mPas

## Návod k použití:

Podklad musí být čistý, suchý a nezamaštěný. Lepidlo nanášíme bodově nebo v pruzích přibližně ve 20 až 40-ti  centimetrové vzdálenosti na jednu lepenou plochu. Otevřená doba 15 min.

SIGA PRO MONTÁŽNÍ LEPIDLO naneseme na lepené plochy a ihned stlačíme. Během doby vytvrzování je možné s materiály pohybovat. V případě, že je požadována vysoká počáteční lepící síla, naneseme pouze na jeden lepený povrch, povrchy na chvíli spojíme, poté oddělíme a zkontrolujeme, zda se lepidlo přeneslo rovnoměrně i na druhý materiál. Po 5-10 minutách lepené plochy k sobě opět přiložíme a pevně stiskneme. Spoj bude okamžitě pevný.

## Ochrana zdraví

Se SIGA PRO MONTÁŽNÍM LEPIDLEM pracujeme pouze ve větrané místnosti, daleko od zdrojů ohně. Při práci nekouříme, páry nevdechujeme. Lepidlo nesmí přijít do styku s pokožkou a očima. Chraňte před dětmi! Před započetím práce provedeme opatření proti elektrostatickému výboji.

Skladování a záruční lhůta:

Skladujte 12 měsíců od data výroby v originálním, dobře uzavřeném balení, na suchém, větraném místě, při teplotě +50C až +300C.

Balení:

kartuše 310 ml

| SIGA a.s. | SIGA a.s., Vodní 1971, 760 01 Zlín, IČO: 26267365 Výrobní závod: SIGA a.s., tř. T. Bati, areál TOMA a.s. – bud. 263, 765 82 Otrokovice Tel. 577 662 420, 577 662 480, fax 577 662 441, 577 926 254 |
| --- | --- |